文章编号：1001，3849(2012)01．0026—04

电镀生产中对漂洗水的监控

蔡 荣

(大任科技有限公司中，香港 九龙)

摘要：叙述了电镀漂洗水监控的重要性，介绍了电导率监控器的种类，总结了一般镀液对最后一个水洗槽电导率的要求。给出了部分溶解物在25℃条件下的电导率和不同浓度的部分镀液的电导率。以三个水洗槽为例，分析了各水洗槽镀液的质量浓度和电导率，计算了溶液带出速率和清洗水流入速率对清洗效果的影响，从而得出安装电导率监控系统能节水70％左右。

关 键 词：电镀漂洗水；电导率监控器；节约用水；水洗槽

中图分类号：X703      文献标识码：B

Monitoring of Rinse Water in Electroplating Production

CAI Rong

引 言

清洁生产运动在全世界已经引起莫大回响，中国作为世界工厂近年更将清洁生产列入国策之一，推行工业生产之余更要保护环境。

金属表面处理业，包括 电镀，电路板制造，涂料覆盖等，均采用了大量漂洗工序，使用大量的水。在美国，由美国国家金属表面处理资源中心(NMFRC)统计使用监控用水的调查，只有约 16％厂家使用电导仪作监控，在中国，估计更低。究其原因，除一般用水费用并非主要成本外，监控系统质量水平及使用的技巧均可影响监控的效果。

采用适当的系统及技巧可大大节省用水，节能，减排，降耗，为清洁生产的忠诚伙伴。一般监控系统的设置可节省30％～80％用水，设备和监控装置费用可在一年内收回成本。

1 漂洗水监控重要性

近年来,自来水及废水处理费用不断增加，监控用水已经成为必要的行为。金属表面处理因用大量的漂洗水，监控用水已非仅是省钱的行为，而是继续营业及生存的必须工作。虽然监控漂洗用水有不同的方法，使用 电导仪监控溶解物的含量，是最简单及可靠性高的。据美国NMFRC统计只有约16％厂家使用，究其原因，为使用监控器的维护及使用监控器的技巧问题。

2 电导率监控器的种类

电导率监控感应器主要有电极式(接触)及磁电感应式(非接触)两种。电极式(接触)电导率监控器见图 1。

图1 电极式感应器

电极式电导率监控器是由两个金属电极组成。虽然效果及敏感度相对很高，但在工作车间长期受溶液的侵蚀及污染，按时维护是必须的。偶一疏忽，可使漂洗水监测失控，造成不合格品，电镀厂家往往失去信心而停用 。非接触式的监控系统使用磁电感应器，见图2。外露于溶液中的导电线圈由塑料如聚丙稀完全封闭，因此无需特别的定时维护。

图2 磁电感应式(非接触)监控系统

监控标准的设定，一般 电镀厂家，全依靠 目测及经验，调校漂洗水进水速度。使用客观仪器分析的十分少，没有漂洗水的质量标准与规格。

当然漂洗水的质量标准因不同工艺及镀件需求有异，但不按标准或没有标准往往会超出应用水量。

一般电镀过程中最后漂洗水电导率要求列于表 1。

表 1 一般漂洗水电导率限度指标

| 漂洗水种类 | σ/(mS·m-1 ) |
| --- | --- |
| 碱性除油剂 | 170 |
| 盐酸液 | 500 |
| 硫酸液 | 400 |
| 酸性镀锡 | 50 |
| 碱性镀锡 | 7～34 |
| 氰化镀金 | 26～130 |
| 酸性镀镍 | 64 |
| 酸性镀锌 | 63 |
| 氰化镀锌 | 28～139 |
| 铬酸液 | 45～225 |

表2给出了测量温度为25℃时，部分溶解物的质量浓度和电导率的关系。

表 2 溶解物的电导率

| 溶解物名称 | ρ/(mg·L -1) | σ/(mS·m-1 ) |
| --- | --- | --- |
| 碳酸氢钠 | 870 | 87 |
| 硫酸钠 | 1300 | 130 |
| 氯化钠 | 1990 | 199 |
| 碳酸钠 | 1600 | 160 |
| 氢氧化钠 | 5820 | 582 |
| 氢氧化铵 | 189 | 19 |
| 盐酸 | 11100 | 1110 |
| 氢氟酸 | 2420 | 242 |
| 硝酸 | 6380 | 638 |
| 磷酸 | 2250 | 225 |
| 硫酸 | 6350 | 635 |

稀释率(稀释比例)一般漂洗稀释比按不同需要，约于 1000至20000倍之间。举例，以10000倍稀释比计，采用一个水洗槽，二个水洗槽，三个水洗槽的用水 比较，有如下粗略估计 ：只用一个水槽清洗，该水槽将原物质的质量浓度稀释至 1/10000，若用 2个水槽清洗，只需将原物质的质量浓度稀释至 1/100即可，若用3个水槽清洗，每个水洗槽只需将原物质的质量浓度稀释至 1/22即可。

业界对稀释比例认识很久，但监控方面较为缺乏。一般由技师 以个人的经验用手调校水阀，对各漂洗水含稀释物多少，没有监控。结果通常水流量因安全起见，使用水量 比真正需要的多得多。

举例，一般硫酸镍镀液含溶解物，包括硫酸镍、氯化镍和硼酸等约300g/L。一万倍的稀释便是30/L。如果采用3个漂洗，每个稀释至原来质量浓度的 1/22，即第一个水洗槽 P(溶解物)为 13．64 g/L，第二个水洗槽P(溶解物)为0．620g/L，第三个水洗槽P(溶解物)为 0．028g/L。 对这三个漂洗水中的溶解物，一般电镀厂没有监控。假如以上硫酸镍的电导率与溶解物为正线性关系，那么以上的漂洗 电导率应为：

σ(第一个水洗槽)为 1360mS/m，σ(第二个水洗槽)为 62mS/m，σ(第三个水洗槽 )为2.8 mS/m

如果自来水的电导率为 10mS/m，那么漂洗水的电导率约为：

σ(第一个水洗槽)为 1434.8mS/m，σ(第二个水洗槽)为74.8mS/m，σ(第三个水洗槽 )为12.8 mS/m。除此粗略计算，也可用镀液稀释至 1/22， 1/484，1/10648，用电导仪测量作为标准。如果现场监测与标准不符，正代表稀释工序不完善，例如，漂洗时间不足，搅拌不足等等。

表3给出了部分镀液质量浓度 (mg/L)与电导率(mS/m)的关系，测量θ为25℃。

表3 镀液的电导率与质量浓度的关系

| 镀液名称 | ρ(镀液)/(mg·L-1 ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 40 | 100 | 150 | 750 | 1000 | 1000 |
|  | σ/(mS·m-1 ) |  |  |  |  |  |  |
| 黄铜 (氰) | 0 | 5.2 | 13.0 | 30.0 | 149.0 | 200.0 | 1300.0 |
| 抛光 | 0 | 18.5 | 22.5 | 70.0 | 350.0 | 465.0 | 4678.0 |
| 青铜 (氰) | 0 | 6.4 | 16.0 | 24.0 | 120.0 | 156.5 | 1509.5 |
| 镉 (氰) | 0 | 5.2 | 13.0 | 26.0 | 131.0 | 174.0 | 1300.0 |
| 铬酸 | 0 | 12.0 | 14.5 | 45.0 | 225.0 | 300.0 | 2500.0 |
| 除油剂轻剂 | 0 | 4.4 | 11.0 | 19.0 | 115.0 | 154.0 | 1300.0 |
| 除油剂重剂 | 0 | 6.8 | 17.0 | 33.0 | 225.0 | 296.0 | 2700.0 |
| 闪镀铜 (氰) | 0 | 10.4 | 26.0 | 36.3 | 160.0 | 254.0 | 1000.0 |
| 高浓度铜 | 0 | 4.8 | 12.0 | 18.0 | 90.0 | 116.7 | 1076.5 |
| 酒石酸铜 | 0 | 10.1 | 25.3 | 38.0 | 190.0 | 250.0 | 2410.0 |
| 硫酸铜 | 0 | 2.4 | 6.0 | 16.3 | 140.0 | 163.0 | 400.0 |
| 重铬抛光 | 0 | 2.4 | 6.0 | 10.0 | 48.0 | 64.0 | 590.0 |
| 金(氰) | 0 | 6.9 | 17.3 | 26.0 | 130.0 | 167.0 | 1643.0 |
| 盐酸 | 0 | 28.0 | 70.0 | 103.1 | 500.0 | 1100.0 | 10300.0 |
| 硫酸铁 | 0 | 3.6 | 9.0 | 13.3 | 65.3 | 87.0 | 645.0 |
| 氟硼酸铅 | 0 | 0.4 | 1.0 | 4.2 | 42.9 | 59.0 | 640.0 |
| 镍盐 | 0 | 2.4 | 6.0 | 10.5 | 64.0 | 53.0 | 390.0 |
| 硝酸-硫酸抛光 | 0 | 9.2 | 23.0 | 47.7 | 344.4 | 468.0 | 4300.0 |
| 铂盐 | 0 | 6.4 | 16.0 | 24.0 | 120.0 | 157.0 | 1476.5 |
| 铑盐 | 0 | 18.7 | 46.7 | 70.0 | 350.0 | 463.0 | 4576.0 |
| 银 (氰 ) | 0 | 3.2 | 8.0 | 12.6 | 68.0 | 91.0 | 850.0 |
| 氰化钠 | 0 | 7.6 | 19.0 | 28.3 | 140.3 | 187.0 | 1700.0 |
| 氢氧化钠 | 0 | 16.0 | 40.0 | 63.5 | 345.0 | 580.0 | 5300.0 |
| 硫酸 | 0 | 24.0 | 60.0 | 86.2 | 400.0 | 630.0 | 4800.0 |
| 锡(酸) | 0 | 2.7 | 6.7 | 10.0 | 50.0 | 63.0 | 543.0 |
| 锡 (碱) | 0 | 0.4 | 1.0 | 7.0 | 34.0 | 39.0 | 475.0 |
| 锌 (氰) | 0 | 4.0 | 10.0 | 28.0 | 139.0 | 180.0 | 1400.0 |
| 锌(酸) | 0 | 2.0 | 5.0 | 9.5 | 63.0 | 47.0 | 330.0 |

3 安装监控系统的技巧

使用监控系统，例如使用3个溢流漂洗水槽系统，一般安装感应器于最后水洗槽。虽然非接触式的感应器改进已可达到 电极式感应器的精确度，但以最后水洗槽作监控点有着漂洗水质素差异的问题。换句话说，最后漂洗水槽的质素的少许差异，足可成为第一漂洗水槽或第二漂洗水槽的很大偏离。因此使用最后水洗槽前的水洗槽作监控点较为适合。按生产数量的差别，来水有别，用水也需相应调整，以免浪费。如用 自来水，在不同的季节更有不同的质素。

表 4给出了当处理槽溶解物质量浓度和带出溶液量一定时，自来水流速对三级漂洗水质的影响。

计算最后漂洗水的比较有如下的推算：(假设质量浓度为 1mg/L的溶液与电导率为0．1mS/m相一致)。

表4 漂洗水槽中溶解物的变化

| V带出/(L·min-1) | V进水/(L·min-1) | 稀释率/% | σ(进水）/ (mS·m-1 ) | ρ(处理槽溶解物)/ (mg·L-1 ) | σ1/ (mS·m-1 ) | σ2/ (mS·m-1 ) | σ3/ (mS·m-1 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10.00 | 20.00 | 300000.00 | 3350.00 | 350.00 | 50.00 |
|  | 20 | 20.00 |  |  | 1598.75 | 98.75 | 23.75 |
|  | 30 | 30.00 |  |  | 1054.44 | 54.44 | 21.11 |
|  | 40 | 40.00 |  |  | 789.22 | 39.22 | 20.47 |
|  | 50 | 50.00 |  |  | 632.24 | 32.24 | 20.24 |
| 1 | 10 | 10.00 | 5.30 | 300000.00 | 3335.30 | 335.30 | 35.30 |
|  | 20 | 20.00 |  |  | 1584.05 | 84.05 | 9.05 |
|  | 30 | 30.00 |  |  | 1039.74 | 39.74 | 6.41 |
|  | 40 | 40.00 |  |  | 774.52 | 24.52 | 5.77 |
|  | 50 | 50.00 |  |  | 617.54 | 17.54 | 5.54 |
| 1 | 10 | 10.00 | 5.3 | 300000.000 | 3335.30 | 335.30 | 35.30 |
|  | 12.6 | 12.60 |  |  | 2590.22 | 209.26 | 20.30 |
|  | 30 | 30.00 |  |  | 1039.74 | 39.74 | 6.41 |
|  | 40 | 40.00 |  |  | 774.52 | 24.52 | 5.77 |
|  | 50 | 50.00 |  |  | 617.54 | 17.54 | 5.54 |

自来水进水流速为 12.6L/min，只是 40～50L/min进水量的25％～31％，节省用水 69％～75％。换句话说，如果水质电导率为20mS/m时，生产的产品是合格的，那么 电导率为 5．3mS/m时如无相应的调教，用水量已有 60％～70％之差。

实地经验，某一电路板厂于2010年9月份 自来水电导率为 14mS/m，但在 2010年 11月份 自来水的导 电率为 5．4mS/m。

如以电导率为0．1mS/m的溶液对应于质量浓度为1mg/L计算，按两个漂洗水槽计，如没有安装监控设备，粗略估计用于漂洗水量超出41％。

4 总 结

在电镀工艺过程中，监控漂洗用水，可节水、降耗、减废和增效，是清洁生产的重要环节。不需定时维护，非接触式的监控系统，配合适当的监控取样点，可大大节省用水，为表面处理厂家的优良伙伴。设备的成本可于短时间内收回。